### ДСТУ Б А.1.1-28-94

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система стандартизації

та нормування вбудівництві

Вироби полімерні

погонажні профільні

та оздоблювальні стінові

 (рулонні і листові)

## Терміни та визначення

ДСТУ Б А.1.1-28-94

ДСТУ Б А.1.1-28-94

Зміст

**1**  Галузь використання ............................................................................. **l**

**2** Нормативні посилання ......................................................................... **2**

**3** Основні положення ............................................................................... **2**

**4** Загальні поняття .................................................................................... **3**

**4.1**  Загальні відомості ........................................................................... **3**

**4.2**  Сировинні матеріали ...................................................................... **4**

**4.3**  Способи виробництва .................................................................... **8**

**4.4** Номенклатура продукції ............................................................... **11**

**4.5** Показники технічного рівня і якості ........................................... **23**

Абетковий покажчик українських термінів .......................................... **25**

Абетковий покажчик німецьких термінів ............................................. **28**

Абетковий покажчик англійських термінів .......................................... **31**

Абетковий покажчик французьких термінів ........................................ **34**

Абетковий покажчик російських термінів ............................................ **37**

ДСТУ Б А.1.1-28-94

**ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ**

**Система стандартизації та нормування в будівництві**

Вироби полімерні погонажні

 профільні та оздоблювальні

 стінові (рулонні і листові)

#### Терміни та визначення

**Система стандартизации и нормирования в строительстве**

Изделия полимерные

 погонажные профильные и

отделочные стеновые

(рулонные и листовые)

*Термины и определения*

**Standardization and normalization systems in construction**

Longs structural polymeric wall-finishing articles (roll and sheet)

##### Terms and definitions

Чинний від 1995-01-01

**1 Галузь використання**

1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення понять у галузі виготовлення виробів полімерних погонажних профільних та оздоблювальних стінових (рулонних і листових).

 1.2 Терміни, регламентовані в цьому стандарті, обов'язкові для використання в усіх видах нормативної документації, у довідковій та навчально-методичній літературі, що належить до галузі будівельних матеріалів, а також для робіт з стандартизації або при вико­ристанні результатів цих робіт, включаючи програмні засоби для комп'ютерних систем.

1.3 Вимоги стандарту чинні для використання в роботі під­приємств, установ, організацій, що діють на території України, тех­нічних комітетів з стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств (відомств).

 ДСТУ Б А. 1.1-28-94

**2 Нормативні посилання**

У цьому стандарті є посилання на такі документи:

|  |  |
| --- | --- |
| ДСТУ 1.0-93 | Державна система стандартизації України.Основні положення |
| ДСТУ 1.2-93 | Державна система стандартизації України.Порядок розроблення державних стандартів  |
| ДСТУ 1.5-93 | Державна система стандартизації України.Загальні вимоги до побудови, викладу, оформлення і змісту стандартів  |
| КНД.50.011-93 | Керівний нормативний документ зі стандартизації.Основні положення та порядок розроблення стандартів на терміни і визначення |

###### З Основні положення

3.1 Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін.

3.2 Подані визначення можна в разі необхідності розвивати шляхом введення до них похідних ознак, які доповнюють значення термінів, що використовуються. Доповнення не можуть порушувати обсяг і зміст понять, визначених у стандарті.

3.3 У стандарті, як довідкові, подані німецькі (de), англійські (en), французькі (fr) та російські (ru) відповідники стандартизованих термінів, а також визначення російською мовою.

3.4 У стандарті наведені абетковий покажчик термінів україн­ською мовою та абеткові покажчики іншомовних відповідників стан­дартизованих термінів кожною мовою окремо.

ДСТУ Б А.1.1-28-94

**4 Загальні поняття**

**4.1 Загальні відомості**

**4.1.1 погонажний профільний**

 **виріб**

Довгомірний виріб різного поперечного перерізу, який застосовується для опоряджувальних, кріпильних та інших видів робіт при будівництві

і ремонті будівель і споруд

 de

 en

 fr

 ru

leistenförmig

Profilerzeugnis

long shaped product

produit long façonné

погонажное профильное изделие

Длинномерное изделие различного поперечного сечения, применяющееся для отделочных, крепёжных и других видов работ при строительстве и ремонте зданий и сооружений

**4.1.2 вид погонажного виробу**

Група виробів, яких характеризує сукупність фізикомеханічних властивостей(наприклад, м'які, напівжорсткі та жорсткі полівініл-хлоридні вироби)

 de

 en

 fr

 ru

Art des leichtenförmige

Erzeugnis

type of long product

type d'un produit long

вид погонажного изделия

Группа изделий, характери-

зующихся совокупностью физико-механических свойств (например, мягкие, полужёсткие и жёсткие поливинилхлоридные изделия

**4.1.3 м'який погонажний**

 **профільний виріб**

Погонажний профільний виріб, сировинні маси якого вміщують понад 25% пластифікатора

de

 en

 fr

 ru

weich leistenförmig

Profilerzeugis

soft long shaped product

produit long façonné mou

мягкое погонажное профиль­ное изделие

Погонажное профильное изделие, сырьевые массы которого содержат свыше 25% пластификатора

ДСТУ Б А.1.1-28-94

**4.1.4. напівжорсткий погонажний профільний виріб**

Погонажний профільний виріб, сировинні маси якого вміщують

(15-25)% пластифікатора

 de

 en
 fr
 ru

halbstarr leistenförmig

Profilerzeugnis

semi rigid long shaped product

produit long façonné semi-rigide

полужёсткое погонажное профильное изделие

Погонажное профильное изделие, сырьевые массы которого содержат (15-25)% пластификатора

**4.1.5 жорсткий погонажний**

 **профільний виріб**

Погонажний профільний виріб, сировинні маси якого вміщують менше 15% пластифікатора

 de

 en

 fr

 ru

starr leistenförmig

Profilerzeugnis

rigid long shaped product

produit rigide long façonné
 жёсткое погонажное профильное изделие

Погонажное профильное изделие, сырьевые массы которого содержат менее 15% пластификатора

**4.1.6 деревинно-полімерний**

 **погонажний профільний**

 **виріб**

Погонажний профільний виріб на основі полімерних матеріа-лів і відходів переробки деревини

 de

 en

 fr

 ru

holzpolymer leistenförmig

Profilerzeugnis

wood polymer long shaped product

produit-polymere long façonné

древесно-полимерное погонажное профильное изделие

Погонажное профильное изделие на основе полимерных материалов и отходов переработки древесины

 ДСТУ Б А.1.1-28-94

**4.2 Сировинні матеріали**

**4.2.1 формувальна суміш**

Багатокомпонентний склад

із вихідних матеріалів для

виробництва виробів, виготов-

лений за заданими технологіч-

ними параметрами

 de

 en

 fr

 ru

Formmischung

moulding (sand)

sable de fonderie (de moulage)

формовочная смесь

 Многокомпонентный состав из

 исходных материалов для

 производства изделий,

 приготовленный по заданным

 технологическим параметрам

**4.2.2 полівінілхлорид**

 Полімер переважно лінійної будови, який утворюється при полімеризації вінілхлориду

 de

 en

 fr

 ru

Polyvinylchlorid

Polyvinylchloride

polyvinylchlorure

поливинилхлорид

Полимер преимущественно линейного строения, образу-ющийся при полимеризации винилхлорида

**4.2.3 метилметакрилат**

Метиловий ефір метакрилової кислоти – безколірна прозора рідина, яка застосовується як компонент в'язкотекучих

формувальних сумішей

 de

 en

 fr

 ru

Methylmethakrylat

methyl methacrylate

méthacrylate de méthyle

метилметакрилат

Метиловый эфир метакриловой кислоты - бесцветная прозрач-ная жидкость, применяющаяся в качестве компонента вязко-текучих формовочных смесей

**4.2.4 поліметилметакрилат**

Лінійний термопластичний полімер, який одержують шляхом полімеризації метилметакрилату

 de

 en

 fr

 ru

Polymethylmethakrylat

polymethyl methacrylate

polyméthacrylate de methyl

полиметилметакрилат

Линейный термопластич-

ный полимер, получаемый

путём полимеризации метилметакрилата

ДСТУ Б А. 1.1-28-94

**4.2.5 полістирол**

Термопластичний полімер переважно лінійної будови, який одержують при полімеризації стиролу

 de

 en

 fr

 ru

Polystyrol

polystyrene

polystyrene

полистирол

Термопластичный полимер преимущественно линейного строения, получаемый при полимеризации стирола

**4.2.6 пластифікатор**

Висококипляча органічна рідина або тверда речовина, що служить для зменшения крихкості та збільшення пластичності матеріалу (ДСТУ Б А. 1.1-18-94)

 de

 en

 fr

 ru

 Plastifïkator

plasticizer

plastifiant

пластификатор

Высококипящая органическая жидкость или твёрдое ве-щество, служащее для умень-шения хрупкости и увеличе-ния пластичности материала

**4.2.7 наповнювач**

Дисперсна речовина при-родного або синтетичного походження, яка використо-вується для одержання форму-вальних сумішей з метою поліпшення технологічності їх переробки і надання заданих властивостей продукції

(ДСТУ Б А. 1.1-18-94)

 de

 en

 fr

 ru

Füllstoffe

filler

charge

наполнитель

Дисперсное вещество приро-дного или синтетического происхождения, используемое для получения формовочных смесей с целью улучшения технологичности их перера-ботки и придания заданных свойств продукции

**4.2.8 мастило** de Schmieren

 en lubricant

 fr lubrifiant

 ru смазка

Речовина, що сприяє зни- Вещество, способствующее
женню адгезії матеріалу до снижению адгезии материа-
металевих поверхонь об- ла к металлическим поверх-
ладнання та форм ностям оборудования и форм

 ДСТУ Б А.1.1-28-94

**4.2.9 стабілізатор** de Stabilisator

 en stabilizer

 fr stabilisant

 ru стабилизатор

Речовина, яка зменшує Вещество, уменьшающее

швидкість термоокислю- скорость термоокислитель-

вального, світлового та ного, светового и других

інших видів старіння видов старения полимерных

полімерних матеріалів материалов
(ДСТУБА.1.1-18-94)

**4.2.10 каталізатор** de Katalysator

 en catalyst

 fr catalyseur

 ru катализатор

Речовина, яка викликає Вещество, вызывающее

полімеризацію за допомо- полимеризацию созданием

гою утворення активних активных центров роста

центрів росту ланцюга цепи связей в молекуле
зв'язків у молекулі

**4.2.11 пороутворювач** de Porebildner

 en pores forming substance

 fr substance formant les pores

 ru порообразователь

Газо- або піноутворююча Газо- или пенообразуюшее

речовина, яку вводять у си- вещество, вводимое в сырье-

ровинні суміші з метою ут- вые массы с целью образова-

ворення у виробах пор ния в изделиях пор путём вы-

шляхом виділення газів деления газов или образова-

або утворення піни під час ния пены при производстве

виробництва під дією под воздействием повышен-

підвищеної температури ной температуры или при хи-

або при хімічній реакції мической реакции этих ве-

цих речовин ществ

**4.2.12 добавка** de Zusatz

 en additive

 fr addition

 ru добавка

Речовина мінерального Вещество минерального или
або органічного походжен- органического происхожде-
ня, яку застосовують у не- ния, применяемое в неболь-
великих кількостях і яка за- ших количествах и обеспечи-
безпечує задані власти- вающее заданные свойства
вості продукції продукции

ДСТУ Б А.1.1-28-94

**4.2.13 пігмент** de Pigment

 en pigment

 fr pigment

 ru пигмент

Порошкоподібна орга- Порошкообразное органи-

нічна або неорганічна ческое или неорганическое

кольорова речовина, цветное вещество, не раство-

нерозчинна або малороз- римое или малорастворимое

чинна у воді та розчин- в воде и растворителях, при-

никах, яку застосовують меняемое для крашения по-

для фарбування полімер- лимерных материалов
них матеріалів
(ДСТУ Б А.1.1-18-94)

**4.3 Способи виробництва**

**4.3.1 екструзія** de Extrusion

 en extrusion

 fr extrusion

 ru экструзия

Безперервний технологіч- Непрерывный технологичес-
ний процес перероблення кий процесc переработки фор-
формувальної суміші, який мовочной смеси, который за-
полягає у розм'якшенні ма- ключается в размягчении ма-
теріалу під дією підвищених териала под воздействием пo-
температур і надання йому вышенных температур и при-
потрібної форми продавлю- дания ему необходимой
ванням через головку екст- формы продавливанием через
рудера головку экструдера
(ДСТУБА.1.1-18-94).

**4.3.2 лиття під тиском** de G**uss** unter Druck

 en pressure casting

 fr coulée sous pression

 ru литьё под давлением

Технологічний процес Технологический процесе пo-
одержання Виробів з розп- лучения полимерных изде-
лавлених мас шляхом за- лий из расплавленных масс
повнення ними під тиском путём заполнения ими под
замкнених форм давлением замкнутых форм

**4.3.3 вільне лиття в замкнені** de Freiguss in der geschlossenen

 **форми** Formen

 en free closed (sand) casting

 fr coulée libre en moules fermés

 ru свободное литьё в замкнутые

 формы

Технологічний процес Технологический процесс по-
одержання виробів із лучения изделий из вязкоте-
в'язкотекучих мас, що за- кучих масс, заполнивших
повнили герметично закри- герметически закрытую фор-
ту форму, полімеризацією му, полимеризацией их жид-
їх рідких складових спосо- ких составляющих способом
бом термічної обробки термической обработки

ДСТУ Б А.1.1-28-94

**4.3.4 пресування** de Pressen

 en pressing

 fr pressage

 ru прессование

Метод формування Метод формования изделий

виробів із полімерів, який из полимеров, заключающий-

полягає в пластичній де- ся в пластичной деформации

формації матеріалу при од- материала при одновремен-

ночасній дії на нього тепла ном действии на него тепла и

і тиску з наступною давления и последующей фик-

фіксацією форми виробу сацией формы изделия

**4.3.5 промазний спосіб** de Verschmierenvorgang

 en spreading method

 fr méthode d'enduisage

 ru промазной способ

 Технологічний процес ви- Технологический процесс из-
готовления полімерних ви- готовления полимерных из-
робів з одно- або багато- делий с одно- или многослой-
шаровим нанесенням (на- ным нанесением (намазкой) на
мазкою) на рухому основу движущуюся основу формо-
формувальних сумішей з вочной смеси с последующим
наступним їх терможелю- терможелированием её,
ванням, каландруванням каландрированием и охлаж-
та охолодженням дением

**4.3.6 вальцювання** de Walzen

 en rolling

 fr cylindrage

 ru вальцевание

Процес багаторазового про- Процесс многократного про-
давлювання формувальної давливания формовочной
суміші крізь зазор між двома смеси через зазор между
паралельно розміщеними двумя параллельно располо-
валками, які обертаються на- женными и вращающимися
зустріч один одному, що навстречу друг другу валка-
призводить до її розігрі- ми, что приводит к её разо-
вання, перемішування і гомо- греву, перемешиванию и го-
генізації могенизации

**4.3.7**  **каландрування** de Kalandrieren

 en calendering

 fr calandrage

 ru каландрирование

Безперервний технологіч- Непрерывный технологичес-

ний процес формування ви- кий процесс формования из-

робів за допомогою систе- делий с помощью системы

ми паралельно розміще- параллельно расположен-

них валків, які обертаю- ных и вращающихся

ться назустріч один одно- навстречу друг другу валков

му, шляхом продавлюван- путём продавливания исход-

ня вихідних матеріалів ных материалов через зазор

крізь зазор між валками между валками

ДСТУ Б А.1.1-28-94

**4.3.8 вакуумформування** de Wakuumformung

 en vacuum moulding

 fr formage sous vide

 ru вакуумформование

Спосіб формування виро- Способ формования изделий
бів із нагрітих до високое- из нагретых до высокоэлас-
ластичного стану листових тичного состояния листовых
термопластичних мате- термопластичных материа-
ріалів під дією сили, що ви- лов под воздействием силы,
никає через різницю між возникающей из-за разности
атмосферним тиском по- между атмосферным давле-
вітря і розрідженням, утво- нием воздуха и разрежени-
реним всередині порожни- ем, создаваемым внутри по-
ни форми, над якою лости формы, над которой за-
закріплено лист креплён лист

**4.4 Номенклатура продукції**

**4.4.1 Вироби погонажні профільні**

**4.4.1.1 трубка** de Röhrche

 en pipe

 fr tube

 ru трубка

Погонажний профільний Погонажное профильное из-
виріб кільцевого перерізу делие кольцевого сечения
для ізоляції проводів і ка- для изоляции проводов и ка-
белів електромереж, про- белей электросетей, проклад-
кладки мереж водопоста- ки сетей водоснабжения и ка-
чання і каналізації та нализации и других целей
інших цілей

**4.4.1.2 поручень** de Gelände

 en railing-cladding shape

 fr main courante

 ru поручень

Погонажний профільний Погонажное профильное из-
виріб для влаштування делие для устройства верх-
верхньої частини огород- ней части ограждения лест-
ження сходів, площадок і ниц, площадок и выступов
виступів для опори рук для опоры рук

**4.4.1.3 плінтус** de Plinthe

 en plinth

 fr plinthe

 ru плинтус

Погонажний профільний Погонажное профильное из-

виріб, який пристосовують делие, приспосабливаемое

по периметру підлоги в по периметру пола в месте

місці стику її зі стіною стыка его со стеной

ДСТУ Б А. 1.1-28-94

**4.4.1.4 плінтус з каналами** de Plinthe mit Kanäle für die

 **для електричної проводки** elektrische Leitung

 en plinth with ducts for electric

 wiring

 fr plinthe avec caniveaux pour

 canalisation éléctrique

 ru плинтус с каналами для элек-

 трической проводки

Плінтус, який має у своїй Плинтус, имеющий в своей

конструкції порожнини конструкции полости для

для прокладки проводів і прокладки проводов и кабе-

кабелів електоропередачі лей электропередачи

**4.4.1.5 наличник** de Verkleidungsleist

 en casing

 fr chambranle

 ru наличник

Погонажний профільний Погонажное профильное из-

виріб, який застосовують делие, применяющееся для

для опорядження дверних отделки дверных проёмов

прорізів

**4.4.1.6 наличник з каналами** de Verkleidungsleist mit Kanäle

 **для електропроводок** für die elektrische Leitung

 en casing with ducts for electric wiring

 fr chambranle avec caniveaux

 pour installation éléctrique

 ru наличник с каналами для

 электропроводок

 Наличник, який має у Наличник, имеющий в своей

своїй конструкції порожни- конструкции полости для

ни для прокладки проводів прокладки проводов и кабе-

і кабелів лей

**4.4.1.7 поріжки дверних прорізів** de Türschwellen

 en tresholds of door openings

 fr seuils des baies de porte

 ru порожки дверных проёмов

Погонажні профільні виро- Погонажные профильные

би, які застосовують для изделия, применяющиеся

влаштування порогу в для устройства порога в

дверному прорізі дверном проёме

ДСТУ Б А.1.1-28-94

**4.4.1.8 прокладка для вікон** de Fensterdichtung

 en gasket for windows

 fr ruban de garniture pour les

 fenêtres
 ru прокладка для окон

Погонажний профільний Погонажное профильное из-

виріб із полівінілхлориду, делие из поливинилхлорида,

який застосовують для применяющееся для уплотне-

ущільнення стиків скла з ния стыков стёкол с оконны-

віконними рамами і рам ми рамами и рам между

між собою у приміщеннях собой в помещениях зданий

будівель і споруд и сооружений

**4.4.1.9 елемент віконних рам** de Fensterrahmenelement

 en window cross casement

 fr élément des châssis (de fenêtre)

 ru элемент оконных переплётов

Погонажний профільний Погонажное профильное

виріб, що застосовують при изделие, применяемое при

складанні віконних рам сборке оконных рам

**4.4.1.10 напрямна для шибок** de Führungsleist für die Gläser

 en guide for window panel

 fr glissière pour les vitres

 ru направляющая для стёкол

 Погонажний профільний Погонажное профильное

виріб, який застосовується изделие, применяющееся для

для влаштування пересув- устройства передвижных

них шибок стёкол

**4.4.1.11 штапик** de Deckleiste

 en bead

 fr baguette de vitrerie

 ru штапик

Погонажний профільний Погонажное профильное
виріб, який застосовується изделие, применяемое для
для кріплення фільонок крепления филенок или
або шибок у фальцях двер- стёкол в фальцах дверной
ної або віконної обв'язки, или оконной обвязки, закры-
закривання стиків сухої вания стыков сухой штука-
штукатурки турки

**4.4.1.12 накладка на проступ** de Trittstufenbeläge der

 **сходового маршу** Treppenläufe

 en strap on tread flights
 fr giron des volées d'escalier
 ru накладка на проступь
 лестничного марша

Погонажний профільний Погонажное профильное

виріб, який застосовується изделие, применяемое для

для личкування проступів облицовки проступей

ДСТУ Б А.1.1-28-94

**4.4.1.13 нащільник для ванни** de Fugendeckleiste für die Bäder

 en flashing

 fr bande de recouvrement des

 joints pour baignoires

 ru нащельник для ванны

Погонажний профільний Погонажное профильное

виріб, який застосовується изделие, применяющееся для

для ущільнення при уста- уплотнения при установке

новці ванн в місцях їх при- ванн в местах их примыка-

микання до стін ния к стенам

**4.4.1.14 нащільник для внутріш-** de Fugendeckleiste für die inneren

 **нього стику панелей** Plattenstösse

 en batten cleans for inner joints of

 panels

 fr battement pour les joints intérie-

 urs des panneaux

 ru нащельник для внутреннего

 стыка панелей

Погонажний профільний Погонажное профильное

виріб, який застосовується изделие, применяющееся для

для ущільнення при стику- уплотнения при стыковке

ванні панелей, що знахо- панелей, расположенных

дяться всередині будівель і внутри зданий и сооружений

споруд

**4.4.1.15 смужка** de Streife

 en strip

 fr bande

 ru полоска

Погонажний профільний Погонажное профильное

виріб у вигляді смуги, який изделие в виде полосы, при-

застосовується для окан- меняющееся для окантовки

товки оздоблювальних мате- отделочных материалов стен

ріалів стін і підлоги з метою и пола с целью украшения

прикрашення інтер'єру интерьера

**4.4.1.16 розкладка для кріплення** de Verteilunge für die Befestigung **облицювального листа** der Verkleidungsplatten

 en joining member for fixing of

 facing sheet

 fr parclause pour fixation de la

 plaque de revêtement

 ru раскладка для крепления

 облицовочного листа

Погонажний профільний ви- Погонажное профильное

ріб, який застосовується при изделие, применяющееся

опоряджувальних роботах при отделочных работах для

для кріплення облицювальних крепления облицовочных

плоских виробів плоских изделий

ДСТУ Б А.1.1-28-94

**4.4.1.17 елемент внутрішнього** de Innenverkleidungselement

 **облицювання** en element of inner lining

 fr élément de revêtement intérieur

 ru элемент внутренней облицовки

Погонажний профільний Погонажное профильное

виріб, який застосовується изделие, применяющееся для

для виконання опоряджу- выполнения отделочных,

вальних, декоративних декоративных работ в

робіт в приміщеннях помещениях

**4.4.1.18 кріпильний елемент для** de Befestigungselement für die

 **плівки** Polyäthylenfolien

 en fixing element for polyethylene

 film

 fr élément de fixation pour pellicule

 en polyèthylène

 ru крепёжный элемент для плёнки

Погонажний профільний Погонажное профильное

виріб, який застосовується изделие, применяющееся для

для кріплення плівок у теп- крепления плёнок в тепли-

лицях та інших видах сіль- цах и других видах сельско-

ськогосподарських будівель хозяйственных строений

**4.4.1.19 елемент каркасу теплиць** de Gerippeelement der Treibhäuser

 en frame's element of green houses

 fr élément d'ossature des serres

 ru элемент каркаса теплиц

Погонажний профільний Погонажное профильное

виріб, який застосовують изделие, применяющееся для

для спорудження теплич- возведения тепличных строе-

них будівель ний

**4.4.1.20 елемент для тваринниць-** de Bauelement für die Viehställe

 **ких приміщень (поїлка,**  en element for housing for live-stock

 **годівниця)** fr élément pour bâtiments pour

 bêtes
 ru элемент для животноводческих

помещений (поилка, кормушка)

 Погонажний профільний Погонажное профильное

виріб, який застосовується изделие, используемое для

для обладнання тварин- обустройства животновод-

ницьких приміщень ческих помещений

**4.4.1.21 поливальний шланг із** de Sprengschläuch aus plastischen

 **пластичних мас** Massen

 en watering hose from plastic mass

 fr tuyau flexible d'arrosage en

 masses plastiques

 ru поливочный шланг из пласти-

 ческих масс

Погонажний профільний Погонажное профильное

виріб кільцевого перерізу, изделие кольцевого сечения,

призначений для подачі предназначенное для подачи

води і виготовляється ме- воды, изготавливаемое мето-

тодом екструзії гладким, дом экструзии гладким, реб-

ребристим або гофрованим ристым или гофрированным

 ДСТУ Б А.1.1-28-94

**4.4.1.22 водостічний жолоб** de Entwässerungsrinne

 en gutter

 fr gouttière

 ru водосточный желоб

Погонажний профільний Погонажное профильное из-

виріб переважно кільце- делие преимущественно

вого перерізу, призначе- кольцевого сечения, предна-

ний для стікання води значенное для стока воды

**4.4.1.23 гнучка вита дренажна** de biegsame verdrillte Dränagerohr

 **труба** en flexible twisted drain pipe

 fr tuyau de drainage flexible torsadé

 ru гибкая витая дренажная труба

Погонажний профільний Погонажное профильное из-

виріб, що одержують делие, полученное навивкой

навивкою екструдованої экструдированной полосы-

смуги напівфабрикату і полуфабриката и применяе-

застосовують для влашту- мое для устройства дренажа,

вання дренажу, а також як а также в качестве водосто-

водостоки і повітроводи в ков и воздухоотводов в про-

промислових будівлях мышленных зданиях

**4.4.2 Вироби оздоблювальні стінові рулонні**

**4.4.2.1 полівінілхлоридна деко-** de Ausstattungsfolie selbstklebrig

 **ративна оздоблювальна** aus Polyvinylchlorid (ПДСО)

 **самоклейна плівка (ПДСО)** en decorative finishing autoglueig

 рolyvinylchloride film (ПДСО)

 fr pellicule autocollante

 enpolychlorure de vinyle déco-

 rative de finition (ПДСО)

 ru поливинилхлоридная декора-

 тивная отделочная самоклея-

 щаяся плёнка (ПДСО)

Самоклейний оздоблюва- Самоклеящийся отделочный

льний плівковий матеріал, плёночный материал, изго-

що виготовляється на ос- товленный на основе поли-

нові полівінілхлоридних винилхлоридных компози-

композицій валково-калан- ций вальцово-каландровым

дровим способом з наступ- способом с последующим на-

ним нанесенням печатного несением печатного рисунка

малюнка з одного боку і с одной стороны и клеевого

клейового шару - з другого слоя - с другой

ДСТУ Б А.1.1-28-94

**4.4.2.2 полівінілхлоридна** de Ausstattungsfolie aus

**декоративна оздоблю-** Polyvinylchlorid (ПДО)

**вальна плівка (ПДО)** en decorative finishing

 Polyvinylchloride film (ПДО)

 fr pellicule en polychlorure de vinyle

 décorative de finition (ПДО)

 ru поливинилхлоридная декора-

 тивная отделочная плёнка (ПДО)

Оздоблювальний плівко- Отделочный пленочный ма-

вий матеріал, що виготов- териал, изготавливаемый

ляється валково-каландро- вальцово-каландровым спо-

вим способом на основі собом на основе поливинил-

полівінілхлоридних компо- хлоридных композиций с

зицій з наступним нанесен- последующим нанесением

ям печатного малюнка печатного рисунка

**4.4.2.3 полівінілхлоридний** de Polyvinylchloridmaterial auf

 **матеріал на паперовій** Papierunterlage “Isoplen”

 **підоснові “Ізоплен”** en paper-based polyvinylchloride

 material “Isoplene”

 fr matériau en polychlorure de vinyl

 à support papier “Isoplen”

 ru поливинилхлоридный мате-

 риал на бумажной подосно-

 ве “Изоплен”

Оздоблювальний матеріал Отделочный материал од-

одноколірний або багато- ноцветный или многоцвет-

колірний, що виготовля- ный, изготовляемый промаз-

ється промазним способом ным способом нанесением

нанесенням на паперову на бумажную подоснову

підоснову композицій на композиций на основе поли-

основі полівінілхлориду, винилхлорида, пластифика-

пластифікаторів, стабі- торов, стабилизаторов,

лізаторів, наповнювачів, наполнителей, пигментов и

пігментів і різних добавок различных добавок

ДСТУ Б А.1.1-28-94

**4.4.2.4 полівінілхлоридний** de aufgeschäumtes

**спінений матеріал на** Polyvinylchloridmaterial auf

**паперовій підоснові** Papierunterlage “Penoplen”

**“Піноплен”** en foamed paper-based polyvinyl-

 chloride material “Penoplene”

 fr matériau en polychlorure de

 vinyle moussé à base de

 papier “Penoplene”

 ru поливинилхлоридный

 вспенен­ный материал на

 бумажной подоснове

 “Пеноплен”

Оздоблювальний матеріал Отделочный материал одно-

одно- або багатоколірний или многоцветный с гладкой

з рівною або тисненою или тиснёной лицевой повер-

лицьовою поверхнею, що хностью, изготовляемый на-

виготовляється нанесен- несением на бумажную под-

ням на паперову підоснову основу композиций из поли-

композицій із полівініл- винилхлорида, пластифика-

хлориду, пластифікаторів, торов, стабилизаторов,

стабілізаторів, спінюючо- вспенивающего агента

го агента (пороутворюва- (порообразователя), пигмен-

ча), пігментів тов

**4.4.2.5 полівінілхлоридний** de Putzmaterial aus Polyvinyl-

 **оздоблювальний матеріал** chlorid auf Papierunterlage

 **на паперовій підоснові** “Poliplen”

 **“Поліплен”** en finishing paper-based polyvi-

 nylchloride material “Polyplene”

 fr matériau en polychlorure de

 vinyle de finition à base de

 papier “Polyplene”

 ru поливинилхлоридный отде-

 лочный материал на бумаж-

 ной подоснове “Полиплен”

Оздоблювальний мате- Отделочный материал, изго-

ріал, що виготовляється тавливаемый нанесением на

нанесенням на паперову бумажную подоснову после-

підоснову послідовно довательно нескольких

декількох печатних шарів печатных слоев композиций

композицій із полівініл- из поливинилхлорида, плас-

хлориду, пластифікаторів, тификаторов, стабилизато-

стабілізаторів, наповню- ров, наполнителей, пигмен-

вачів, пігментів і різних тов и различных добавок

добавок

ДСТУ Б А.1.1-28-94

**4.4.2.6 полівінілхлоридний** de aufgeschäumtes dekoratives

 **декоративний стіновий** Wandbaumaterial aus

 **спінений матеріал** Polyvinylchlorid

 en foamed decorative wall

 polyvinylchloride material

 fr matériau polychlorure de vinyle

 décoratif moussé pour les murs

 ru поливинилхлоридный

 декоративный стеновой

 вспененный материал

Оздоблювальний матеріал, Отделочный материал,

що виготовляється промаз- изготавливаемый промаз-

ним способом нанесенням ным способом нанесением

композицій із полівініл- композиций из поливинил-

хлориду, пластифікаторів, хлорида, пластификаторов,

стабілізаторів, пігментів і стабилизаторов, пигментов

різних добавок на підосно- и различных добавок на

ву із склополотна подоснову из стеклохолста

**4.4.2.7 полімерний декоративний** de dekoratives Polymerisations-

 **матеріал** **“Плетекс”** material “Pletex”

 en decorative polymer material

 “Pletex”

 fr matériau polymère décoratif

 “Pletex”

 ru полимерный декоративный

 материал “Плетекс”

Оздоблювальний матеріал, Отделочный материал,

що одержують дублюван- полученный дублированием

ням декількох шарів із нескольких слоев из поливи-

полівінілхлоридних компо- нилхлоридных композиций

зицій з печатним малюн- с печатным рисунком или

ком або без нього без него

**4.4.2.8 полівінілхлоридний** de Putzmaterial für den Wandbau

 **оздоблювальний стіновий** aus Polyvinylchlorid “Winisten”

 **матеріал “Віністен”** en vinylchloride wall finishing

 material “Vinisten”

 fr matériau en polychlorure de

 vinyle de finition pour

 les murs “Vinisten”

 ru поливинилхлоридный отде-

 лочный стеновой материал

 “Винистен”

Оздоблювальний матері- Отделочный материал,

 ал, що виготовляється із изготавливаемый из поли-

полівінілхлоридних ком- винилхлоридных компози-

поцій методом екструзії ций методом экструзии

ДСТУ Б А.1.1-28-94

**4.4.3 Матеріали оздоблювальні стінові листові**

**4.4.3.1 полівінілхлоридна** de dekorative Polyvinylchloridplatte

 **декоративна панель** “Polydekor”

 **“Полідекор”** en decorative polyvinylchloride

 panel “Polydecor”

 fr panneau décoratif en polychloru-

 re de vinyle “Polydecor”

 ru поливинилхлоридная декора-

 тивная панель “Полидекор”

Оздоблювальний виріб, Отделочное изделие, изго-

що виготовляється мето- тавливаемое методом ваку-

дом вакуумформування із умформования из жёсткой

жорсткої полівінілхлорид- поливинилхлоридной плён-

ної плівки, попередньо ки, предварительно сдубли-

здубльованої з полівініл- рованной с поливинилхло-

хлоридною оздоблюваль- ридной отделочной плёнкой

ною плівкою

**4.4.3.2 декоративний паперове-** de dekorative Papierschichtpres-

 **шаруватий пластик** stoff

 en decorative paper laminate

 fr stratifié à base de papier décoratif

 ru декоративный бумажно-слоис-

 тый пластик

Оздоблювальний виріб, що Отделочное изделие, изго-

виготовляється методом тавливаемое методом прессо-

пресування спеціальних вания специальных видов

видів паперу, просоченого бумаг, пропитанных синте-

синтетичними зв'язуючими тическими связующими

**4.4.3.3 полістирольна** de dekorativ Polystyrolplatte

 **декоративна панель** “Poliform”

 **“Поліформ”** en polystyrene decorative panel

 “Polyform”

 fr panneau en polystyréne décoratif

 “Polyform”

 ru полистирольная декоративная

 панель “Полиформ”

 Оздоблювальний виріб, що Отделочное изделие, изго-

виготовляється методом тавливаемое методом литья

лиття під тиском із попе- под давлением из предвспе-

редньо спіненого ударо- ненного ударопрочного по-

міцного полістиролу, з листирола с последующей

наступним фарбуванням окраской различными эмаля-

різними емалями і лаками ми и лаками

ДСТУ Б А.1.1-28-94

**4.4.3.4 полівінілхлоридний** de Reliefverkleidungsplatte aus

**оздоблювальний** Polyvinylchlorid

**рельєфний лист** en shaped facing polyvinylch-

 loride sheet

 fr plaque en polychlorure de vinyle

 de revetêment façonnée

 ru поливинилхлоридный облицо-

 вочный рельефный лист

Оздоблювальний виріб, Отделочное изделие, изго-

що виготовляється мето- тавливаемое методом

дом вакуумформування із вакуумформирования из

одно- або двохшарових одно- или двухслойных

жорстких полівінілхлорид- жёстких поливинилхлорид-

них листів одно- або бага- ных листов одно- или мно-

токолірним гоцветным

**4.5 Показники технічного рівня і якості**

**4.5.1 розміри поперечного** de Masse des Querprofil

 **профілю** en dimensions of transversal profile

 fr dimensions du profil en travers

 (Transversal)
 ru размеры поперечного профиля

Габаритні розміри, які пе- Габаритные размеры, прове-

ревіряються металевим ряемые металлическим шаб-

шаблоном при вільному лоном при свободном про-

проходженні виробу по хождении изделия по всей

всій довжині через отвір его длине через отверстие

шаблону або стандартизо- шаблона или стандартизи-

ваними вимірювальними рованными измерительными

інструментами инструментами

**4.5.2 відхилення від прямо-** de Geradlinigkeitsfehler

 **лінійності** en deviation from linearity

 fr écart de rectitude

 ru отклонение от прямолинейности

Величина зазору в мілі- Величина зазора в милли-
метрах між вивіреною метрах между выверенной
рівною гладкою площи- ровной гладкой плоскостью
ною і лицьовою, а також и лицевой, а также одной из
однією із бокових сторін боковых сторон образца
зразка виробу изделия

**4.5.3 абсолютна деформація** de absolute Deformation

 en absolute deformation

 fr déformation absolue

 ru абсолютная деформация

Властивість матеріалу, що Свойство материала,

визначається глибиною определяемое глубиной вдав-

вдавлювання в нього стале- ливания в него стального

вої кульки (у міліметрах) в шарика (в миллиметрах) в

стандартних умовах випро- стандартных условиях испы-

бувань таний

ДСТУ Б А.1.1-28-94

**4.5.4 відновлювання** de Wiederherstellbarkeit

 en restorability

 fr pouvoir de restitution

 ru восстанавливаемость

Здатність навантаженого Способность нагруженного

зразка виробу відновлю- образца изделия восстанав-

вати свої розміри та форму ливать свои размеры и

після знімання наванта- форму после снятия нагруз-

жень у стандартних умо- ки в стандартных условиях

вах випробувань испытаний

ДСТУ Б А.1.1-28-94

**Абетковий покажчик українських термінів**

вакуумформування ........................................................................................................ 4.3.8

вальцювання .................................................................................................................. 4.3.6

вид погонажного виробу ................................................................................................ 4.1.2

виріб погонажний профільний ....................................................................................... 4.1.1

виріб погонажний профільний деревинно-полімерний .................................................4.1.6

виріб погонажний профільний жорсткий ....................................................................... 4.1.5

виріб погонажний профільний м'який ............................................................................ 4.1.3

виріб погонажний профільний напівжорсткий ............................................................... 4.1.4

відновлювання ................................................................................................................. 4.5.4

відхилення від прямолінійності ....................................................................................... 4.5.2

деформація абсолютна ................................................................................................... 4.5.3

добавка ............................................................................................................................. 4.2.12

екструзія ........................................................................................................................... 4.3.1

елемент віконних рам ...................................................................................................... 4.4.1.9

елемент внутрішнього облицювання . ............................................................................ 4.4.1.17

елемент для тваринницьких приміщень ......................................................................... 4.4.1.20

елемент каркасу теплиць ................................................................................................. 4.4.1.19

елемент кріпильний для плівки ........................................................................................ 4.4.1.18

жолоб водостічний ............................................................................................................ 4.4.1.22

каландрування .................................................................................................................. 4.3.7

каталізатор ........................................................................................................................ 4.2.10

лист полівінілхлоридний оздоблювальний рельєфний ..................................................4.4.3.4

лиття вільне в закриті форми ........................................................................................... 4.3.3

лиття під тиском ................................................................................................................ 4.3.2

мастило .............................................................................................................................. 4.2.8

матеріал полівінілхлоридний декоративний стіновий спінений ..................................... 4.4.2.6

матеріал полівінілхлоридний на паперовій підоснові “Ізоплен” ................................... 4.4.2.3

матеріал полівінілхлоридний оздоблювальний на паперовій підоснові “Поліплен” ... 4.4.2.5

матеріал полівінілхлоридний оздоблювальний стіновий “Віністен” ............................. 4.4.2.8

матеріал полівінілхлоридний спінений на паперовій підоснові “Піноплен” ................. 4.4.2.4

матеріал полімерний декоративний “Плетекс” .............................................................. 4.4.2.7

метилметакрилат ............................................................................................................... 4.2.3

накладка на проступ сходового маршу ............................................................................ 4.4.1.12

наличник ............................................................................................................................. 4.4.1.5

наличник з каналами для електропроводок . ................................................................. .4.4.1.6

наповнювач ........................................................................................................................ 4.2.7

напрямна для шибок ......................................................................................................... 4.4.1.10

нащільник для ванни ......................................................................................................... 4.4.1.13

нащільник для внутрішнього стику панелей .................................................................... 4.4.1.14

панель полівінілхлоридна декоративна “Полідекор”...................................................... 4.4.3.1

панель полістирольна декоративна “Поліформ” ........................................................... 4.4.3.3

пігмент ................................................................................................................................. 4.2.13

пластик паперово-шаруватий декоративний .................................................................... 4.4.3.2

пластифікатор ..................................................................................................................... 4.2.6

плівка полівінілхлоридна декоративна оздоблювальна (ПДО) ....................................... 4.4.2.2

плівка полівінілхлоридна декоративна оздоблювальна самоклейна (ПДСО) ................ 4.4.2.1

плінтус .................................................................................................................................. 4.4.1.3

плінтус з каналами для електричної проводки ................................................................. 4.4.1.4

ДСТУ Б А.1.1-28-94

полівінілхлорид ................................................................................................................. 4.2.2

поліметилметакрилат ....................................................................................................... 4.2.4

полістирол ......................................................................................................................... 4.2.5

поріжки дверних прорізів .................................................................................................. 4.4.1.7

пороутворювач .................................................................................................................. 4.2.11

поручень ............................................................................................................................ 4.4.1.2

пресування ........................................................................................................................ 4.3.4

прокладка для вікон .......................................................................................................... 4.4.1.8

розкладка для кріплення облицювального листа .......................................................... 4.4.1.16

розміри поперечного профілю ......................................................................................... 4.5.1

смужка ................................................................................................................................ 4.4.1.15

спосіб промазний ............................................................................................................... 4.3.5

стабілізатор ........................................................................................................................ 4.2.9

суміш формувальна .......................................................................................................... 4.2.1

труба дренажна гнучка вита ............................................................................................. 4.4.1.23

трубка ................................................................................................................................. 4.4.1.1

шланг поливальний із пластичних мас ............................................................................ 4.4.1.21

штапик ................................................................................................................................ 4.4.1.11

ДСТУ Б А.1.1-28-94

**Абетковий покажчик німецьких термінів**

absolute Deformation ....................................................................................................... 4.5.3

Art des leichtenförmige Erzeugnis ................................................................................... 4.1.2

aufgeschäumtes dekoratives Wandbaumaterial aus Polyvinylchlorid ............................. 4.4.2.6

aufgeschäumtes Polyvinylchloridmaterial auf Papierunterlage “Penoplen” ................... 4.4.2.4

Ausstattungsfolie aus Polyvinylchlorid (ПДО) ................................................................. 4.4.2.2

Ausstattungsfolie selbstklebrig aus Polyvinylchlorid (ПДСО) .......................................... 4.4.2. l

Bauelement für die Viehställe .......................................................................................... 4.4.1.20

Befestigungselement für die Polyäthylenfolien .................................................................4.4.1.18

biegsame verdrillte Dränagerohr ..................................................................................... 4.4.1.23

Deckleiste ........................................................................................................................ 4.4.1.11

dekorative Polystyrolplatte “Poliform” ............................................................................ 4.4.3.3

dekorative Polyvinylchloridplatte “Polidekor” ................................................................. 4.4.3.1

dekorativer Papierschichtpresstoff .................................................................................. 4.4.3.2

dekoratives Polymerisationsmaterial “Pletex” ................................................................ 4.4.2.7

Entwässerungsrinne ........................................................................................................ 4.4.1.22

Extrusion .......................................................................................................................... 4.3.1

Fensterdichtung ............................................................................................................... 4.4.1.8

Fensterrahmenelement .................................................................................................... 4.4.1.9

Formmischung ................................................................................................................. 4.2. l

Freiguss in der geschlossenen Formen ........................................................................... 4.3.3

Fugendeckleiste für die Bäder ......................................................................................... 4.4.1.13

Fugendeckleiste für die inneren Plattenstösse .................................................................4.4.1.14

Führungsleist für die Gläser ............................................................................................. 4.4.1.10

Füllstoffe ........................................................................................................................... 4.2.7

Gelände ............................................................................................................................ 4.4.1.2

Geradlinigkeitsfehler ......................................................................................................... 4.5.2

Gerippeelement der Treibhäuser ...................................................................................... 4.4.1.19

G**uss** unter Druck ............................................................................................................... 4.3.2

halbstarr leistenförmig Profilerzeugnis .............................................................................. 4. l .4

holzpolymer leistenförmig Profilerzeugnis ......................................................................... 4.1.6

Innenverkleidungselement ................................................................................................ 4.4.1.17

Kalandrieren ....................................................................................................................... 4.3.7

Katalysator .......................................................................................................................... 4.2.10

leistenförmig Profilerzeugnis ............................................................................................... 4. l. l

Masse des Querprofil .......................................................................................................... 4.5.1

Methylmethakrylat ............................................................................................................... 4.2.3

Pigment ............................................................................................................................... 4.2.13

Plastifikator .......................................................................................................................... 4.2.6

Plinthe .................................................................................................................................. 4.4.1.3

Plinthe mit Kanäle für die elektrische Leitung ..................................................................... .4.4.1.4

Polymethylmethakrylat ......................................................................................................... 4.2.4

Polystyrol .............................................................................................................................. 4.2.5

Polyvinylchlorid ..................................................................................................................... 4.2.2

Polyvinylchloridmaterial auf Papierunterlage “Isoplen”.........................................................4.4.2.3

ДСТУ Б А.1.1-28-94

Porebildner ........................................................................................................................... 4.2.11

Pressen ................................................................................................................................ 4.3.4

Putzmaterial aus Polyvinylchlorid auf Papierunterlage “Poliplen” ...................................... 4.4.2.5

Putzmaterial für den Wandbau aus Polyvinylchlorid “Winisten” ......................................... 4.4.2.8

Reliefverkleidungsplatte aus Polyvinylchlorid ...................................................................... 4.4.3.4

Röhrche ............................................................................................................................... 4.4.1.1

Schmieren ........................................................................................................................... 4.2.8

Stabilisator ........................................................................................................................... 4.2.9

starr leistenförmig Profilerzeugnis ....................................................................................... 4.1.5

Streife ................................................................................................................................. 4.4.1.15

Sprengschläuch aus plastischen Massen ........................................................................... 4.4.1.21

Trittstufenbeläge der Treppenläufe ..................................................................................... 4.4.1.12

Türschwellen ....................................................................................................................... 4.4.1.7

Wakuumformung ................................................................................................................. 4.3.8

Verkleidungsleist.................................................................................................................. 4.4.1.5

Verkleidungsleist mit Kanäle für die elektrische Leitung.......................................................4.4.1.6

Verschmierenvorgang ......................................................................................................... 4.3.5

Verteilunge für die Befestigung der Verkleidungsplatten......................................................4.4.1.16

Walzen ................................................................................................................................ 4.3.6

weich leistenförmig Profilerzeugnis ..................................................................................... 4.1.3

Wiederherstellbarkeit ........................................................................................................... 4.5.4

Zusatz .................................................................................................................................. 4.2.12

ДСТУ Б А.1.1-28-94

**Абетковий покажчик англійських термінів**

absolute deformation ........................................................................................................ 4.5.3

additive ............................................................................................................................. 4.2.12

batten cleans for inner joints of panels ............................................................................. 4.4.1.14

bead .................................................................................................................................. 4.4.1.11

calendering ........................................................................................................................ 4.3.7

casing ................................................................................................................................ 4.4.1.5

casing with ducts for electric wiring ................................................................................... 4.4.1.6

catalyst .............................................................................................................................. 4.2.10

decorative finishing polyvinylchloride film (ПДО) .............................................................. 4.4.2.2

decorative finishing autoglueing polyvinylchloride film (ПДСО) ........................................ 4.4.2.1

decorative paper laminate ................................................................................................. 4.4.3.2

decorative polymer material “Pletex” ............................................................................... 4.4.2.7

decorative polyvinylchloride panel “Polydecor” .............................................................. .4.4.3.1

deviation from linearity ....................................................................................................... 4.5.2

dimensions of transversal profile ....................................................................................... 4.5.1

element for housing for live-stock ...................................................................................... 4.4.1.20

element of inner lining ........................................................................................................ 4.4.1.17

extrusion ............................................................................................................................. 4.3.1

filler ..................................................................................................................................... 4.2.7

finishing paper-based polyvinylchloride material “Polyplene”............................................ 4.4.2.5

fixing element for polyethylene film ..................................................................................... 4.4.1.18

flashing ................................................................................................................................ 4.4.1.13

flexible twisted drain pipe .................................................................................................... 4.4.1.23

foamed decorative wall polyvinylchloride material ............................................................... 4.4.2.6

foamed paper-based polyvinylchloride material “Penoplene”..............................................4.4.2.4

frame's element of green houses ........................................................................................ 4.4.1.19

free closed (sand) casting .................................................................................................... 4.3.3

gasket for windows .............................................................................................................. 4.4.1.8

guide for window panel ........................................................................................................ 4.4.1.10

gutter ................................................................................................................................... 4.4.1.22

joining member for fixing of facing sheet . .......................................................................... .4.4.1.16

long shaped product ............................................................................................................ 4.1.1

lubricant ............................................................................................................................... 4.2.8

methy lmethacrylate ............................................................................................................ 4.2.3

moulding (sand) ................................................................................................................... 4.2.1

paper-based polyvinylchloride material “Isoplene” ............................................................ 4.4.2.3

pigment................................................................................................................................. 4.2.13

pipe ...................................................................................................................................... 4.4.1.1

plasticizer ............................................................................................................................ 4.2.6

plinth .................................................................................................................................... 4.4.1.3

plinth with ducts for electric wiring ....................................................................................... 4.4.1.4

polymethyl methacrylate ...................................................................................................... 4.2.4

polystyrene .......................................................................................................................... 4.2.5

polystyrene decorative panel “Polyform” ........................................................................... 4.4.3.3

polyvinylchloride .................................................................................................................. 4.2.2

pores forming substance ..................................................................................................... 4.2.11

pressing.................................................................................................................................4.3.4

ДСТУ Б А.1.1-28-94

pressure casting ................................................................................................................. 4.3.2

railing-cladding shape ......................................................................................................... 4.4.1.2

restorability .......................................................................................................................... 4.5.4

rigid long shaped product .................................................................................................... 4.1.5

rolling ................................................................................................................................... 4.3.6

semi rigid long shaped product ........................................................................................... 4.1.4

shaped facing polyvinylchloride sheet ................................................................................ 4.4.3.4

soft long shaped product ..................................................................................................... 4.1.3

spreading method ................................................................................................................ 4.3.5

stabilizer .............................................................................................................................. 4.2.9

strap on tread flights . .......................................................................................................... 4.4.1.12

strip ..................................................................................................................................... 4.4.1.15

tresholds of door openings .................................................................................................. 4.4.1.7

type of long product ............................................................................................................. 4.1.2

vacuum moulding ................................................................................................................ 4.3.8

vinylchloride wall finishing material “Vinisten” .................................................................... 4.4.2.8

watering hose from plastic mass ......................................................................................... 4.4.1.21

window cross casement ...................................................................................................... 4.4.1.9

wood polymer long shaped product ..................................................................................... 4.1.6

ДСТУ Б А.1.1-28-94

**Абетковий покажчик французьких термінів**

addition ............................................................................................................................... 4.2.12

baguette de vitrerie ............................................................................................................. 4.4.1.11

bande .................................................................................................................................. 4.4.1.15

bande de recouvrement des joints pour baignoires ............................................................ 4.4.1.13

battement pour les joints interieurs des panneaux .............................................................. 4.4.1.14

calandrage ........................................................................................................................... 4.3.7

catalyseur ............................................................................................................................ 4.2.10

chambranle .......................................................................................................................... 4.4.1.5

chambranle avec caniveaux pour installation éléctrique...................................................... 4.4.1.6

charge ................................................................................................................................. 4.2.7

coulée libre en moules fermés ............................................................................................ 4.3.3

coulée sous pression .......................................................................................................... 4.3.2

cylindrage ........................................................................................................................... 4.3.6

déformation absolue ........................................................................................................... 4.5.3

dimensions du profil en travers (transversal) ...................................................................... 4.5.1

écart de rectitude ................................................................................................................. 4.5.2

élément de fixation pour pellicule en polyéthyléne ............................................................. 4.4.1.18

élément des châssis (de fenêtre) ........................................................................................ 4.4.1.9

élément de revêtement intérieur ......................................................................................... 4.4.1.17

élément d'ossature des serres ............................................................................................ 4.4.1.19

élément pour bâtiments pour bêtes .................................................................................... 4.4.1.20

extrusion .............................................................................................................................. 4.3.1

formage sous vide ............................................................................................................... 4.3.8

giron des volées d'escalier .................................................................................................. 4.4.1.12

glissière pour les vitres ....................................................................................................... 4.4.1.10

gouttière .............................................................................................................................. 4.4.1.22

lubrifiant ............................................................................................................................... 4.2.8

main courante ...................................................................................................................... 4.4.1.2

matériau en polychlorure de vinyl à support papier “Isoplene” .......................................... 4.4.2.3

matériau en polychlorure de vinyle de finition à base de papier “Polyplene” .................... 4.4.2.5

matériau en polychlorure de vinyle de finition pour les murs “Vinisten” ............................ 4.4.2.8

matériau en polychlorure de vinyle moussé à base de papier “Penoplene” ..................... 4.4.2.4

matériau polychlorure de vinyle décoratif moussé pour les murs ....................................... 4.4.2.6

matériau polymère décoratif “Pletex” ................................................................................ 4.4.2.7

méthacrylate de méthyle ..................................................................................................... 4.2.3

méthode d'enduisage .......................................................................................................... 4.3.5

panneau décoratif en polychlorure de vinyle “Polydecor”................................................... 4.4.3.1

panneau en polystyréne décoratif “Polyform” ................................................................... .4.4.3.3

parclause pour fixation de la plaque de revêtement ........................................................... .4.4.1.16

pellicule en polychlorure de vinyle décorative de finition (ПДО) ......................................... 4.4.2.2

pellicule autocollante en polychlorure de vinyle décorative de finition (ПДСО) .................. 4.4.2.1

pigment ................................................................................................................................ 4.2.13

plaque en polychlorure de vinyle de revêtement façonnée ................................................. 4.4.3.4

plastifiant ............................................................................................................................. 4.2.6

plinthe .................................................................................................................................. 4.4.1.3

plinthe avec caniveaux pour canalisation éléctrique ........................................................... 4.4.1.4

polyméthacrylate de methyl ................................................................................................. 4.2.4

ДСТУ Б А.1.1-28-94

polystyrolene ..................................................................................................................... 4.2.5

polyvinylchlorure ................................................................................................................ 4.2.2

pouvoir de restitution ......................................................................................................... 4.5.4

pressage ............................................................................................................................ 4.3.4

produit long façonné .......................................................................................................... 4.1.1

produit long façonné mou .................................................................................................. 4.1.3

produit long façonné semi-rigide ........................................................................................ 4.1.4

produit-polymere long façonné ........................................................................................... 4.1.6

produit rigide long façonné ................................................................................................. 4.1.5

ruban de garniture pour les fenêtres ...................................................................................4.4.1.8

sable de fonderie (de moulage) .......................................................................................... 4.2.1

seuils des baies de porte .................................................................................................... 4.4.1.7

stabilisant ............................................................................................................................ 4.2.9

stratifié à base de papier décoratif ...................................................................................... 4.4.3.2

substance formant les pores ............................................................................................... 4.2.11

tube ..................................................................................................................................... 4.4.1.1

tuyau de drainage flexible torsadé ...................................................................................... 4.4.1.23

tuyau flexible d'arrosage en masses plastiques ...................................................................4.4.1.21

type d'un produit long .......................................................................................................... 4.1.2

ДСТУ Б А.1.1-28-94

**Абетковий покажчик російських термінів**

вакуумформование ........................................................................................................... 4.3.8

вальцевание ...................................................................................................................... 4.3.6

вид погонажного изделия ................................................................................................. 4.1.2

восстанавливаемость ....................................................................................................... 4.5.4

деформация абсолютная .................................................................................................. 4.5.3

добавка ................................................................................................................................4.2.12

желоб водосточный ........................................................................................................... 4.4.1.22

изделие погонажное профильное .................................................................................... 4.1.1

изделие погонажное профильное древесно-полимерное............................................... 4.1.6

изделие погонажное профильное жёсткое ...................................................................... 4.1.5

изделие погонажное профильное мягкое ........................................................................ 4.1.3

изделие погонажное профильное полужёсткое .............................................................. 4.1.4

каландрирование ............................................................................................................... 4.3.7

катализатор ........................................................................................................................ 4.2.10

лист поливинилхлоридный облицовочный рельефный ..................................................4.4.3.4

литьё под давлением ........................................................................................................ 4.3.2

литьё свободное в замкнутые формы ............................................................................. 4.3.3

материал поливинилхлоридный вспененный на бумажной подоснове “Пеноплен” .. 4.4.2.4

материал поливинилхлоридный декоративный стеновой вспененный ........................ 4.4.2.6

материал поливинилхлоридный на бумажной подоснове “Изоплен” .......................... 4.4.2.3

материал поливинилхлоридный отделочный на бумажной подоснове “Полиплен” .. 4.4.2.5

материал поливинилхлоридный отделочный стеновой “Винистен” ............................ 4.4.2.8

материал полимерный декоративный “Плетекс” .......................................................... 4.4.2.7

метилметакрилат ............................................................................................................... 4.2.3

накладка на проступь лестничного марша ..................................................................... 4.4.1.12

наличник ............................................................................................................................ 4.4.1.5

наличник с каналами для электропроводок ................................................................... 4.4.1.6

наполнитель ...................................................................................................................... 4.2.7

направляющая для стёкол ............................................................................................... 4.4.1.10

нащельник для ванны ....................................................................................................... 4.4.1.13

нащельник для внутреннего стыка панелей ................................................................... 4.4.1.14

отклонение от прямолинейности ..................................................................................... 4.5.2

панель поливинилхлоридная декоративная “Полидекор” ........................................... 4.4.3.1

панель полистирольная декоративная “Полиформ”..................................................... 4.4.3.3

пигмент .............................................................................................................................. 4.2.13

пластик бумажно-слоистый декоративный ..................................................................... 4.4.3.2

пластификатор .................................................................................................................. 4.2.6

плёнка поливинилхлоридная декоративная отделочная (ПДО) ................................... 4.4.2.2

плёнка поливинилхлоридная декоративная отделочная самоклеющаяся (ПДСО)..... 4.4.2.1

плинтус .............................................................................................................................. 4.4.1.3

плинтус с каналами для электрической проводки ......................................................... 4.4.1.4

поливинилхлорид .............................................................................................................. 4.2.2

полиметилметакрилат ...................................................................................................... 4.2.4

полистирол ........................................................................................................................ 4.2.5

полоска .............................................................................................................................. 4.4.1.15

порожки дверных проёмов ............................................................................................... 4.4.1.7

порообразователь ............................................................................................................ 4.2.11

поручень ............................................................................................................................ 4.4.1.2

прессование ...................................................................................................................... 4.3.4

ДСТУ Б А.1.1-28-94

прокладка для окон .......................................................................................................... 4.4.1.8

размеры поперечного сечения ........................................................................................ 4.5.1

раскладка для крепления облицовочного листа ............................................................ 4.4.1.16

смазка ................................................................................................................................ 4.2.8

способ промазной ............................................................................................................. 4.3.5

стабилизатор ..................................................................................................................... 4.2.9

труба дренажная гибкая витая ........................................................................................ 4.4.1.23

трубка ................................................................................................................................ 4.4.1.1

формовочная смесь ......................................................................................................... 4.2.1

шланг поливочный из пластических масс ...................................................................... 4.4.1.21

штапик ............................................................................................................................... 4.4.1.11

экструзия ........................................................................................................................... 4.3.1

элемент внутренней облицовки ...................................................................................... 4.4.1.17

элемент для животноводческих помещений (поилка, кормушка) ................................ 4.4.1.20

элемент каркаса теплиц .................................................................................................. 4.4.1.19

элемент крепёжный для плёнки ...................................................................................... 4.4.1.18

элемент оконных переплётов .......................................................................................... 4.4.1.9

ДСТУ Б А.1.1-28-94

**Ключові слова:**

погонажні профільні вироби, облицювальні стінові вироби, екструзія, каландрування, вальцювання, лиття, формувальна суміш, номенклатура виробів, показники технічного рівня і якості