ЗМІНА № 1 ДСТУ Б В.2.7-6-94 "Черепиця бетонна. Технічні умови", затверджена наказом Держбуду України від 18 липня 2001 року № 145 і введена в дію з 1 серпня 2001 року.

ТЕКСТ ЗМІНИ

Розділ 2. Вилучити з таблиці нормативні документи:

| ГОСТ 7025-91 | Материалы стеновые и облицовочные. Методы определения водопогло-щения и морозостойкости |
| --- | --- |
| ГОСТ 10178-85 | Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия |
| ГОСТ 14192-77 | Маркировка грузов |
| ГОСТ 26193-83 | Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ. Технические условия |
| ГОСТ 26633-91 | Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия |
| ГОСТ 26873-86 | Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ. Технические условия |
| РСТ УССР 5025-84 | Бетоны тяжелые шлакощелочные. Технические условия |
| РСН 356-91 | Положення про радіаційний контроль на об'єктах будівництва та підприємствах будіндустрії і будматеріалів України |

Доповнити таблицю нормативними документами:

| ГОСТ 14192-96 | Маркировка грузов |
| --- | --- |
| ДСТУ Б В.2.7-24-95 | Будівельні матеріали. В'яжуче шлаколужне. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-32-95 | Будівельні матеріали. Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-42-97 | Будівельні матеріали. Методи визначення водопоглинання, густини і морозостійкості будівельних матеріалів і виробів |
| ДСТУ Б В.2.7-43-96 | Будівельні матеріали. Бетони важкі. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-46-96 | Будівельні матеріали. Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови |
| ДБН В.1.4-1.01-97 | СРББ. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні |
| ДБН В.1.4-2.01-97 | СРББ. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва |
| СП 1042-73 | Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию |

Пункт 4.2  викласти в новій редакції:

"4.2 Для приготування бетонної суміші використовують:

* портландцемент за ДСТУ Б В.2.7-46;

* портландцемент білий за ГОСТ 965;

* портландцемент кольоровий за ГОСТ 15825;

* в'яжучі шлаколужні за ДСТУ Б В.2.7-24;

* пісок за ДСТУ Б В.2.7-32 та ДСТУ Б В.2.7-43;

* вода за ГОСТ 23732".

Пункт 6.5 викласти в новій редакції:

" 6.5 Випробування черепиці на морозостійкість проводять за ДСТУ Б В.2.7-42.

Оцінку морозостійкості проводять за зовнішнім виглядом (ступенем пошкоджень) та втратою маси.

Після 25 циклів поперемінного об'ємного заморожування та відтавання на зразках черепиці, відібраних для випробування , не повинно бути видимих ознак руйнування (розшаровування, лущення, розтріскування, викришування).

Втрата маси зразків черепиці не повинна перевищувати 5 % . "

Пункт 7.1. Слова: "ГОСТ 12.1.005 “ССБТ. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования” та “Санитарных, правил организации технологических процессов и гигиенических требований к производственному оборудованию”, затверджених Міністерством охорони здоров'я СРСР" замінити словами: "ГОСТ 12.1.005 та СП 1042".

Пункт 7.5. Слова: “РБН 356-91 «Положення про радіаційний контроль на об'єктах будівництва та підприємствах будіндустрії і будматеріалів України»” замінити словами: "ДБН В. 1.4-1.01 та ДБН В.1.4-2.01".

ТЕКСТ ИЗМЕНЕНИЯ

Раздел 2. Исключить из таблицы нормативные документы:

| ГОСТ 7025-91 | Материалы стеновые и облицовочные. Методы определения водопогло-щения и морозостойкости |
| --- | --- |
| ГОСТ 10178-85 | Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия |
| ГОСТ 14192-77 | Маркировка грузов |
| ГОСТ 26193-83 | Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ. Технические условия |
| ГОСТ 26633-91 | Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия |
| ГОСТ 26873-86 | Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ. Технические условия |
| РСТ УССР 5025-84 | Бетоны тяжелые шлакощелочные. Технические условия |
| РСН 356-91 | Положение о радиационном контроле на объектах строительства и предприятиях стройиндустрии и стройматериалов Украины |

Дополнить таблицу нормативными документами:

| ГОСТ 14192-96 | Маркировка грузов |
| --- | --- |
| ДСТУ Б В.2.7-24-95 | Строительные материалы. Вяжущее шлакощелочное. Технические условия |
| ДСТУ Б В.2.7-32-95 | Строительные материалы. Песок плотный природный для строительных материалов, изделий, конструкций и работ. Технические условия |
| ДСТУ Б В.2.7-42-97 | Строительные материалы. Методы определения водопоглощения, плотности и морозостойкости строительных материалов и изделий |
| ДСТУ Б В.2.7-43-96 | Строительные материалы. Бетоны тяжелые. Технические условия |
| ДСТУ Б В.2.7-46-96 | Строительные материалы. Цементы общестроительного назначения. Технические условия |
| ДБН В.1.4-1.01-97 | СРБС. Регламентированные радиационные параметры. Допустимые уровни |
| ДБН В.1.4-2.01-97 | СРБС. Радиационный контроль строительных материалов и объектов строительства |
| СП 1042-73 | Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию |

Пункт 4.2 изложить в новой редакции:

"4.2 Для приготовления бетонной смеси используют:

* портландцемент по ДСТУ Б В.2,7-46;

* портландцемент белый по ГОСТ 965;

* портландцемент цветной по ГОСТ 15825;

* вяжущие шлакощелочные по ДСТУ Б В.2.7-24;

* песок по ДСТУ Б В.2.7-32 и ДСТУ Б В.2.7-43;

* вода по ГОСТ 23732".

Пункт 6.5  изложить в новой редакции:

"6.5 Испытания черепицы на морозостойкость проводят по ДСТУ Б В.2.7-42. Оценку морозостойкости проводят по внешнему виду (степени повреждений) и по потере массы.. После 25 циклов попеременного объемного замораживания и оттаивания на образцах черепицы, отобранных для испытаний, не должно быть видимых признаков повреждений (расслоения, шелушения, растрескивания, выкрашивания).

Потеря массы образцов черепицы не должна превышать 5 % ".

Пункт 7.1. Слова: "ГОСТ 12.1.005 “ССБТ. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования” и “Санитарных правил организации технологических процессов и гигиенических требований к производственному оборудованию”, утверждённых Минздравом СССР" заменить словами: "ГОСТ 12.1.005 и СП 1042".

Пункт 7.5. Слова: “РСН 356-91 «Положение о радиационном контроле на объектах строительства и предприятиях стройиндустрии и стройматериалов Украины»” заменить словами: "ДБН В.1.4-1.01 и ДБН B.1.4-2.01".