#N1200000175 1 #JEA0306000300020001002100C4EEEAF3ECE5EDF2FB20E4EBFF20F2EEECEEE220F1F2F0EEE8F2E5EBFCF1F2E2E0050003000100000005000004C567EA3304000400D4031D02C83C046D0000005CE894C14307C40C1026A49553174F9E42F6410E10CFE0A16357CEC43D70EDD0FDA729C8C001C2D9BB72F0C0C94327AE1DB8FF61A06B47CF1D3C76E0EC7B88316FDC26E166EE1026C6AD03276E5DF936CAAF10A60E9DB7A48E68F24CB6312F1E881231503403774EBC522907829C3B75F38769270F5C0A9E559C91F3A60E1C102568A010868E3CAE0610EEE4B7700305F13EC08178077F9C7FF2B749E1F305A72DD8BCC47D13F0515DF89C418182123550AAEE29C4E14397BE0F78E3B355982FC610731762E5D20F276E9EBFFC37BC68578E3CA683147BB60E21339A63EDC0DD43C7CEFD0BFC52F45D93B4AB12C0AD7F906DB98F4E255E2C9C1AFD2C89312477ED896E22D7B0C9D684B123798B0771DA387D615EF90AC4819CF202F4D194D77DEEA5BA9D952F217F103A14706193660E1D9065EB7450C5598D0267EFE6855B874E9D7B69B0572E1F3502BAF23A9C265E063970EAECA143EF2564B2BAF98988E8D09DD7BC52FACBCB0946DC55CC64552266445C21FE83F8982AE382C9A644BEA89EF66C0D0339771577EDEDB2931FA60EBC7691610325A41BDFE88B721A682669D3088D545FF0E68D97E1F2C0518E0182CB9C3772B52484E371DE156F9F8975E0CAC98B3FEEBA885662A08826EEDF794C26EEC4E3D230D15CF6506E9C3B10F1F7CCC3BFF264737A4813825CB5F6170C2BD399A780F3268DDB4BB89849C3862DEA1669E5D85765029D7AC470385092134BF4E7DA820D4880012000000020001A00660334004000000000AC5502005D01108BBC02004F6F00000020C0000400050078006B00C49D44070000002562A06806EE9C3870EDD0950341CE9DBA79ECCAB593072E85021E0AB89C91F3A60E1C102568A010868E3CEA061E20DCC96FE1060A62E03700F10E1EBA76FFE4A1FB97C2E70B4E5BB09989FB26E0A3BAF039830261E5E2E9CC61868C1B36DB5406297C020C00120000000C000C0012A0010001000000740000000000040006006D01B700495D94260000002564D84081AC1D3D77F0D881B387CE5DBB76E0FE8188270F9E3B75E0522800093587123168A020562EFD07E2E6F9CB872EDD8B76E5C8633A4801A239EE0305C2DAA12F34817221408020DEC73C76E5DAC903891C036428326EA0383ECCFD29DCAFC07F504414E1E647D900BAF3DAB0405425C24090E747886B9FC63FF907F226D0FDFF211A3B1720FEC15BB7EFFE122044387B570E1E3879E8A3D460E87968FF44C25FC79D7CFCBAB086044737FF44020C00120000000C000C0003B5010001000000690100000000#T3#G1

#G0СТ СЭВ 4926-84

Группа Ж00

СТАНДАРТ СОВЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ

ИЗДЕЛИЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ

Термины и определения

Дата введения 1986-01-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Сроки начала применения стандарта СЭВ:

| #G0Страны - члены СЭВ | Сроки начала применения стандарта СЭВ |
| --- | --- |
|  | в договорно-правовых отношениях по экономическому и научно-техническому сотрудничеству | в народном хозяйстве |
| НРБ |  |  |
| ВНР |  |  |
| СРВ |  |  |
| ГДР | - | - |
| Республика Куба | Январь 1987 г. | Январь 1987 г. |
| МНР |  |  |
| ПНР | Июль 1987 г. | Июль 1987 г. |
| СРР | - | - |
| СССР | Январь 1986 г. | Январь 1986 г. |
| ЧССР | Июль 1987 г. | Июль 1987 г. |

5. Срок проверки - 1992 г.

УТВЕРЖДЕН постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 31 октября 1985 года N 179. Постоянной комиссией по сотрудничеству в области стандартизации, Варшава.

Настоящий стандарт СЭВ распространяется на асбестоцементные изделия, применяемые в строительстве, и устанавливает термины и определения их основных понятий.

| #G0Термин | Определение |
| --- | --- |
| 1. Асбестоцемент | Композиционный строительный материал на основе асбеста и цемента |
| 2. Плоский асбестоцементный лист | Плоское монолитное прямоугольное изделие, толщина которого, как правило, составляет от 4 до 25 mm |
| 3. Плоский асбестоцементный прессованный лист | Лист, изготовленный с применением дополнительного уплотнения полуфабриката давлением после снятия с форматного барабана |
| 4. Плоский асбестоцементный непрессованный лист | Лист, не подвергшийся дополнительному уплотнению давлением после снятия с форматного барабана |
| 5. Плоский асбестоцементный калиброванный лист | Лист, калиброванный по длине и ширине путем дополнительной обработки в затвердевшем состоянии |
| 6. Плоский асбестоцементный некалиброванный лист | Лист, разрезанный в незатвердевшем состоянии |
| 7. Огнестойкий асбестоцементный плоский лист | Изделие, обладающее повышенным сопротивлением теплопередаче, используемое для защиты строительных конструкций от воздействия огня при пожаре |
| 8. Гибкий асбестоцементный лист | Изделие, обладающее повышенной пластичностью, используемое для облицовки поверхностей различной формы |
| 9. Перфорированный асбестоцементный лист | Плоский асбестоцементный лист, значительную площадь которого занимают отверстия |
| 10. Кровельная асбестоцементная плитка | Плоское асбестоцементное изделие, длина и ширина которого не более 600 mm, а толщина не более 5 mm |
| 11. Лицевая поверхность асбестоцементного изделия | Поверхность асбестоцементного изделия, не имеющая отпечатков технического сукна или сетки |
| 12. Обратная (нелицевая) поверхность асбестоцементного изделия | Поверхность асбестоцементного изделия, имеющая отпечатки технического сукна или сетки |
| 13. Волнистый асбестоцементный лист | Асбестоцементный лист, форма которого основана на повторяющемся чередовании выпуклых и вогнутых участков с прямыми продольными образующими |
| 14. Профиль асбестоцементного листа | Геометрическая форма поперечного сечения асбестоцементного волнистого листа |
| 15. Волна асбестоцементного листа | Часть асбестоцементного волнистого листа, ограниченная образующими, отстоящими друг от друга на величину, равную шагу волны |
| 16. Шаг волны асбестоцементного листа | Расстояние между двумя ближайшими образующими лицевой поверхности асбестоцементного волнистого листа, имеющими общую касательную |
| 17. Гребень асбестоцементного листа | Часть асбестоцементного волнистого листа, имеющая выпуклую лицевую поверхность |
| 18. Впадина асбестоцементного листа | Часть асбестоцементного волнистого листа, имеющая вогнутую лицевую поверхность |
| 19. Высота волны асбестоцементного листа | Расстояние от плоскости, касательной к двум соседним вершинам волн, до наиболее удаленной образующей лицевой поверхности впадины, находящейся между этими вершинами |
| 20. Вершина волны асбестоцементного листа | Образующая лицевой поверхности каждого гребня, наиболее удаленная от плоскости, касательной к впадинам асбестоцементного волнистого листа |
| 21. Кромка асбестоцементного изделия | Линия пересечения лицевой поверхности асбестоцементного изделия с одной из смежных поверхностей |
| 22. Перекрывающая кромка асбестоцементного волнистого листа | Условное наименование части асбестоцементного волнистого листа между продольной кромкой и ближайшей к ней вершиной волны, которая при устройстве стыка перекрывает другой лист |
| 23. Перекрывающая кромка асбестоцементного волнистого листа | Условное наименование части асбестоцементного волнистого листа между продольной кромкой и ближайшей к ней вершиной волны, которая при устройстве стыка полностью или частично перекрывается другим листом |
| 24. Асбестоцементная фасонная деталь | Асбестоцементное изделие сложной формы, служащее для устройства сопряжений в кровле |
| 25. Асбестоцементная напорная труба | Труба, предназначенная для использования в трубопроводах с избыточным (превышающим атмосферное) давлением транспортируемых жидкости или газа |
| 26. Асбестоцементная безнапорная труба | Труба, предназначенная для использования в трубопроводах с давлением транспортируемых жидкости или газа, не превышающим атмосферное |
| 27. Муфта асбестоцементная | Изделие цилиндрической формы для соединения асбестоцементных труб |
| 28. Муфта асбестоцементная напорная | Муфта, предназначенная для использования в трубопроводах с избыточным (превышающим атмосферное) давлением транспортируемых жидкости или газа |
| 29. Муфта асбестоцементная безнапорная | Муфта, предназначенная для использования в трубопроводах с давлением транспортируемых жидкости или газа, не превышающим атмосферное |
| 30. Асбестоцементный полуцилиндр | Асбестоцементное изделие в виде незамкнутого прямого цилиндра, предназначенное для устройства защитного кожуха на теплоизоляционном слое трубопровода |
| 31. Асбестоцементный вентиляционный короб | Пустотелое изделие, прямоугольного поперечного сечения, предназначенное для устройства вентиляционных систем |
| 32. Асбестоцементная панель | Изделие, представляющее собой плоскостной строительный элемент, имеющий асбестоцементные наружные поверхности и внутреннее пространство, заполняемое при необходимости изоляционным материалом, предназначенное для использования в вертикальном положении |
| 33. Асбестоцементная плита | Изделие, представляющее собой плоскостной строительный элемент, имеющий асбестоцементные наружные поверхности и внутреннее пространство, заполняемое при необходимости изоляционным материалом, предназначенное для использования в горизонтальном положении |
| 34. Подоконная асбестоцементная плита | Плоское изделие специальной формы, предназначенное для устройства подоконников в зданиях различного назначения |
| 35. Асбестоцементный швеллер | Изделие, аналогичное по форме стальному прокатному швеллеру, предназначенное для изготовления каркаса строительных конструкций |
| 36. Внешний вид асбестоцементного изделия | Совокупность регламентированных стандартом свойств, определяемых визуально |
| 37. Морозостойкость асбестоцементного изделия | Способность асбестоцементного изделия выдерживать в насыщенном водой состоянии нормативное число циклов попеременного замораживания и оттаивания без признаков разрушения |
| 38. Водонепроницаемость асбестоцементного изделия | Способность асбестоцементного изделия препятствовать сквозному проникновению воды при установленных нормативных параметрах времени и давления |
| 39. Сдир | Дефект асбестоцементного изделия, заключающийся в отсутствии части наружного слоя со стороны лицевой поверхности |

Примечание. Обозначения, указанные в пп. 16, 22 и 23, соответствуют СТ СЭВ 2438-80.

Текст документа сверен по:

официальное издание

М.: Издательство стандартов, 1986

#T61440

#P 6 0 65535 0 0000#E#T61441

СТ СЭВ 4926-84 Изделия асбестоцементные. Термины и определения

#M12291 9000748Постановление Госстроя СССР#S от 31.10.85 N 179

#M12291 9040898СТ СЭВ#S от 31.10.85 N 4926-84

#M12291 9000050Госстрой СССР#S, #M12291 1200000547СЭВ#S

#M12291 9000002Действующий#S

Дата начала действия: 1.1.86